Ventiliuojamų fasadų panelių tvirtinimo sistema

Sistemos  aprašymas Sikka

Panelių sistema yra klijavimo sistema, skirta ekonomiškai ir paslėptai  tvirtinti ventiliuojamų fasadų paneles. Sistema susideda iš tamprių klijų. Klijai, dvipusės panelių tvirtinimo juostos ir paruošimo (apdirbimo) produktų.  Su klijų sistema, fasadų panelės prie įprastų konstrukcijų pritvirtinamos nematomai.

Naudojimas

Ventiliuojamų fasadų  panelių paslėptas tvirtinimas šiems pastatams:

•  Gyvenamieji ir komerciniai pastatai.

•  Nauji pastatai ir restauraciniai projektai.

•  Vidaus apdailos darbai.

Savybės / privalumai

•  Gaminys iš 1 dalies; paruoštas naudojimui.

•  Ekonomiškas; skirtas greitam tvirtinimui.

•  Vienodi įtempimai visu fasado panelės plotu (nėra įtempimo taškų).

•  Atsparus atmosferos poveikiui ir sen÷jimui.

•  Vibracijas ir judesius sugerianti sistema.

•  Suteikia plačias galimybes fasadų dizainui.

•  Gerai atrodo, lengva prižiūrėti fasado paviršių.

•  Be silikono.

Aprobavimas/Standartai

Aprobuota “Vokietijos statybos institute” Berlynas, Reg. Nr.: Z-36.4-18.

Pastaba: Panelės turi būti patikrintos, kad patvirtinti jų tinkamumą.

Mūsų techninis skyrius gali padėti atlikti šį tinkamumo įvertinimą.

Klijai

Naudojimas  Vienkomponenčiai klijai sistemai

Spalva  Dramblio kaulo

Pakuotė  310 ml pakuotės, 12 pakuočių vienoje dėžutėje.

600 ml pakuotės, 20 pakuočių vienoje dėžutėje.

Sandėliavimas / terminas

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose

užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės

spindulių. Saugojimo temperatūra  +10 oC... +25 oC.

Techniniai duomenys

Cheminis pagrindas  1 dalies poliuretanas, apsauga nuo drėgmės . Tankis  1,18 kg/l, (DIN 53 479).

Kietėjimas / Paklojimo laikas  20 min. (+23 oC/ 50 r.h.)

Džiūvimo laipsnis 40 mm / 24 val. (+23 oC/ 50 r.h.)

Darbinė temperatūra  -40 oC... +90 oC

Pastatų – medžiagų klasė  B2 DIN4102, 1 dalis

Kirpimo stiprumo riba  ~ 2,00 Mpa

Tempimo stiprumo riba  ~ 2,50 Mpa

Aplinkos temperatūra  +5°C min. / +35°C maks.

Gaminio aprašymas :

Gruntas: Spalva juoda, pakuotėje  4 but. x 1000 ml talpos.  Sandėliavimas : Nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių.  Saugojimo temperatūra  +10 oC... +25 oC. /9 mėn.

Tirpiklis su pigmentiniais epoksidiniais klijais alkoholio tirpale, tankis 1,00 kg/l. Kietėjimo taškas – 4C.

Aplinkos temperatūra +5°C min. / +35°C maks.

Valiklis: Spalva -bespalvis, permatomas. Pakuotės -  4 buteliukai, 1000 ml talpos, 6 buteliukai, 250 ml talpos. Sandėliavimas : Nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių.  Saugojimo temperatūra  +10 oC... +25 oC. /12 mėn. Techniniai duomenys tankis - 0,80 kg/ , kietėjimo taškas +14 oC.

Aplinkos temperatūra +5°C min. / +35°C maks.

Panelių tvirtinimo juosta: Naudojimas  dvipusė  lipni  juosta,  naudojama  pirminiam  fasadų  panelių  pritvirtinimui (kol  nesukietėjo  klijai  ir  tam,  kad  užtikrinti  minimalų  3 mm  klijų storį).

Spalva -  Antracitas. Pakuotė  33 m ritinėlyje, 25 ritinėliai dėžutėje. Sandęliavimas: 24  mėnesiai  nuo  pagaminimo  datos,  sandėliuojant  originaliose  nepažeistose užsandarintose  talpose  sausomis  sąlygomis  ir  apsaugojant  nuo  tiesioginių  saulės spindulių. Saugojimo temperatūra  +10 oC... +25 oC.  Techniniai duomenys : Cheminis pagrindas  - Polietileno putos. Tankis  0,064 kg/l(DIN 51757).

Matmenys  3,3 mm (± 0,2 mm). Storis  12 mm. Darbinė temperatūra  - -40 oC... +70 oC .

Mechaninės / fizinės savybės: Kirpimo stiprumo riba  > 150 valandų (1 kg / 25 x 25 mm) .  Tempimo stiprumo riba  - MD 25 N / 15 mm, CD 20 N / 15 mm, (DIN 53 455). Atsparumas nusilupimui > 23 N / 25 mm (180 oC – 30 min.) ant nerūdijančio plieno, (FTM 1).

Atsparumas spaudimui

Pailgėjimas prie trūkimo - MD 250 %, CD 150 %, (DIN 53 455).

Svarbu ilgalaikį tvirtinimo stiprumą užtikrina  klijai. Skaičiuodami reikalingą ilgalaikį  stiprumą  į  skaičiavimus  neįtraukite  juostos  mechaninių  savybių.  Juostą reikia pritvirtinti visu pagrindo ilgiu.

Aplinkos temperatūra  - +5°C min. / +35°C maks.

Sistemos informacija

Aliuminio pagrindas Pagrindą turi patvirtinti statybos techninės priežiūra ( L, T, H formos arba atitikmuo) susidedantis bent iš AlMgSi 0,5 F22 lydinio pagal DIN 1748 – 1 standartą. Medinis pagrindas - statmenos pušinės arba eglinės lentjuostės. Lygios ir su maksimaliu < 14 % drėgmės kiekiu pagal DIN 1052 standartą. Klijavimo zona turi būti neapdirbta. Sujungimai tarp atskirų lentų turi būti mažiausiai 1 cm pločio. Konstrukcija ir matmenys - statmeno pagrindo matmenys priklauso nuo fasado konstrukcijos. Atstumai tarp pagrindo lentjuosčių ir jų plotis nustatomi pagal naudojamų panelių tipą ir apkrovas. Kiekvienam projektui reikia pateikti konstrukcijos detales.

Fasado panelė turi būti priklijuota visu aukščiu. Skaičiuojamosios leidžiamos apkrovas nešančių jėgų eikšmės:

•  Klijų plotis    10 mm.

•  Tempimo įtempimai  ~0,15 Mpa.

•  Šlyties įtempiami ~0,12 Mpa (leidžiamas redukcijos koeficientas S = 1,0).

Sujungimai

Teisingam sistemos parinkimui ir konstrukcijai bei teisingam vertikalaus aliuminių arba medinių juostų pagrindo ankeravimui galioja visos pastatų plakiravimo taisyklės. Vertikalios aliumininės arba medinės juostos turi būti lygiagrečios ir lygios, kad užtikrinti tolygų ir be įtempimų panelių prilipimą. Pagrindo jungtys neturi būti surištos su panelėmis. Atstumai tarp panelių prie jungčių turi būti pakankamai platūs, kad išvengti panelių spaudimo dėl šiluminio plėtimosi. Panelių gamintojo duomenis reikia sulyginti su pagrindo plėtimosi koeficientu. Sistemos viršuje ir apačioje reikia palikti pakankamas ventiliacines angas.

Pastaba: Aprašytos šios sistemos konfigūracijos negalima keisti. Reikia pilnai laikytis sistemos konfigūracijos.

Išeiga ir dozavimas

Pagrindo kokybė

Švarus ir sausas, homogeninis,  lygus, be riebalų ir tepalų, dulkių  ir  laisvų, lengvų dalelių. Dažai, lakas ir kitos silpnai prilipusios dalys turi būti pašalintos. Reikia laikytis standartinių statybos taisyklių. Pagrindo temperatūra  5 valandas  po  sumontavimo  pagrindo  temperatūra  neturėtų  nukristi  žemiau minimalios +5°C temperat ūros. Aplinkos temperatūra - +5°C min. / +35°C maks. Medžiagos temperatūra - pastato  komponentų,  prie  kurių  klijuojama  (panelės,  pagrindas)  temperatūra  turi būti bent  3 oC didesnė už oro rasos taško temperatūrą, kad išvengti kondensacijos ant paviršių. Pagrindo drėgmė - sausas, drėgmės kiekis medyje < 14 %. Santykinis oro drėgnumas maks. 75 %.

Naudojimo metodas

Aliuminio pagrindas

- Nuvalykite  smulkiu  šlifuojamąja  kaladėlie.

- Paviršių nuvalykite švariu, be riebalų ir tepalo celiulioziniu skudurėliu . Per  paviršių  braukite  tiktai

- viena kryptimi.

- Leiskite pastovėti mažiausiai 10 minučių.

- Gerai  suplakite  gruntą  (Plieninių  rutuliukų judėjimas talpoje turi būti gerai girdimas).

- Teptuku  arba  skudurėliu  ant  paviršiaus  tolygiai  užtepkite  vieną  ploną grunto sluoksnį.

- Leiskite pastovėti mažiausiai 30 minučių (daugiausiai 8 valandas).

Medinis pagrindas

- Pašalinkite dulkes.

- Gerai  suplakite  gruntą  (Plieninių  rutuliukų judėjimas talpoje turi būti gerai girdimas).

- Teptuku  arba  skudurėliu  ant  paviršiaus  tolygiai  užtepkite  vieną  ploną grunto sluoksnį.

- Leiskite pastovėti mažiausiai 30 minučių (daugiausiai 8 valandas).

Dėmesio

Nenaudokite  drumsto  arba  balkšvo  valiklio –  205  arba  seno,  užteršto, sustingusio  ar  nehomogeninio  grunto.  Pilnai  sukietėjęs  gruntas  gali  būti  pašalintas tiktai  mechaniniu  būdu.  Valiklis  palieka  nepermatomą  juostą.  Tiktai klijuojami paviršiai turi būti apdirbti. Visais atvejais valikliams ir gruntams reikia duoti pastovėti  nurodytą  minimalų  laikotarpį.  Purslus  ant  matomų  paviršių  reikia nedelsiant pašalinti švariu skudurėliu arba valymo popieriumi.

Plakiravimo panelių paruošimas

- Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Užtepus gruntą, paviršiai turi būti apsaugoti nuo purvo, dulkių, riebalų ir t.t.

- Klijuojamus  paviršius  nuvalykite  šlifuojamąja  kaladėle  arba  nušlifuokite  labai  smulkiomis  šlifavimo  staklėmis (grūdeliai 80)

- Klijuojamą  paviršių  nuvalykite  švariu,  be  riebalų  ir  pūkų  skudurėliu  arba valymo  popieriumi  sudrėkintu  valikliu  –  205.  Braukite  tiktai viena kryptimi (Purvinus skudurėlius reikia pakeisti).

- Leiskite pastovėti mažiausiai 10 minučių.

- Keramikinės  ir  cementinės  panelės  turi  visada  būti  valomos  šlifuojant.

- Nušlifavus,  paviršius  nuvalykite  dulkių  siurbliu.  Pastaba:  keramikines  ir cementines paneles nevalykite valikliu.

- Gerai  suplakite  gruntą  (Plieninių  rutuliukų  judėjimas talpoje turi būti gerai girdimas).

- Teptuku  arba  skudurėliu  ant  paviršiaus  tolygiai  valiklį  vieną  ploną grunto sluoksnį.

- Leiskite pastovėti mažiausiai 30 minučių (daugiausiai 8 valandas).

Visada  laikykitės  panelių  gamintojo  instrukcijų  jų  saugojimui.  Prieš  klijuojant, neleiksite, kad paneles veiktų tiesioginiai saulės spinduliai ar šiluma.

Svarbi Pastaba

Čia  pateiktos  bendros  paruošimo  instrukcijos.  Rinkoje  esančioms  skirtingoms plakiravimo  panelėms  gali  reikėti  papildomo  paruošimo,  todėl  visada  remkitės panelių gamintojo instrukcijomis.

Klijavimo juostos pritaikymas

•  Visu vertikalių pagrindo juostų ilgiu ir lygiagrečiai jų briaunoms užklijuokite panelių tvirtinimo juostą. Nenuimkite juostos apsauginės folijos.

Tvirtinimo klijų taikymas

- Naudodami  trikampį  antgalį  užtepkite  panelių  klijus  trikampe vaga  (plotis  8 mm,  aukštis  10 mm) mažiausiai  5mm tvirtinimo  juostos  ir pagrindo juostos krašto.

- Klijus reikia tepti naudojant suspausto oro švirkštus.

Panelių uždėjimas

•  Nuimkite apsaugines folijos nuo  panelių  tvirtinimo  juostos. Plakiravimo  panelę  pastatykite  į  reikiamą  padėtį  ant  klijų vagos  taip,  kad panelė neliestų  lipnios  juostos.  Kad  supaprastinti  montavimą,  panelės  turi būti  gerai  suprojektuotos.  Tiksliai  uždėkite  paneles  ir  stipriai  prispauskite kol ji sukontaktuos su panelių tvirtinimo juosta.

Svarbi pastaba: Užtepus klijus, ant pagrindo paneles reikia uždėti 10 minučių bėgyje.

Įrankių valymas

Visus  įrankius  nuvalykite  valikliu  iš  karto  po  panaudojimo. Sukietėję/išdžiūvę medžiagos (klijai) gali būti nuvalytos tik mechaniškai. Pastabos apie pritaikymo apribojimus : Šį produktą gali naudoti tik profesionalus ir patyręs darbuotojas.

Visos  panelių  tvirtinimo  / klijavimo  darbus turi atlikti  tiktai atitinkamos kvalifikacijos, apmokytas  ir  patyręs  rangovas  bei  jo  darbuotojai.  Visada  užtikrinkite  reikiamą panelių paruošimą ir užtepkite klijų ant bandomosios vietos. Klijavimo darbus galima atlikti ceche arba statybų vietoje. Darbai turi būti apsaugoti nuo aplinkos oro ir dulkių poveikio. Darbų metu oro temperatūra negali būti žemiau +5 oC ir viršyti +35 oC. Santykinis oro drėgnumas negali būti daugiau 75 %. Penkių valandų bėgyje po  sumontavimo  temperatūra negali nukristi  žemiau  minimalios +5 oC temperatūros. Pastato dalies prie kurios klijuojama (fasado panelės, pagrindas) temperatūra turi būti mažiausiai 3 oC didesn÷ už oro rasos taško temperatūrą, kad išvengti kondensacijos ant paviršių. Dirbant  patalpų  viduje  panelių  gruntas  turi  būti  naudojamas  tiktai  gerai vėdinamose  patalpose.  Darbo  metu  rūkyti  draudžiama. panelių  grunto nenaudokite arti ugnies šaltinių. Kai kuriais atvejais gali reikėti pasikonsultuoti su vietiniais gaisrininkais.

Pastabos

Visi  šioje  techninėje  produkto  kortelėje  pateikti  duomenys  paremti  laboratoriniais testais. Faktiniai išmatuoti dydžiai gali skirtis dėl aplinkybių kurių mes negalime įtakoti. Vietiniai apribojimai - prašome atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo skirtingų šalių vietinių taisyklių, šio gaminio  eksploatacinės  savybės  gali  skirtis  tose  šalyse.  Remkitės  vietine  gaminio duomenų kortele, kurioje aprašytos tisklios gaminio pritaikymo sritys. Apsauginės  priemonės - kad išvengti alerginių reakcijų, mes rekomenduojame naudoti apsaugines pirštines. Per  pertraukas  ir  baigdami darbus keiskite purvinus  darbinius  drabužius  ir plaukite rankas.  Dirbdami  uždarose  patalpose,  duobėse,  šachtose  ir  t.t.  turi  būti  užtikrintas pakankamas vėdinimas. Neišdžiūvę medžiagos teršia vandenį ir neturi būti išpiltos į drenažo, vandentiekio sistemas arba į žemę. Reikia  laikytis  vietinių  taisyklių  bei  sveikatos  ir  saugumo  patarimų  ant  pakuotės etikečių.

Svarbios pastabos - medžiagos  liekanos  turi  būti  pašalintos  pagal  vietinius  reikalavimus.  Pilnai išdžiūvusi  medžiaga  gali  būti  išmesta  kaip  buitinė  atlieka  susitarus  su  vietine valdžia. Detali  sveikatos  ir  saugumo  informacija  bei  išsamios  apsauginės  priemonės  t.y. fizinės,  toksikologiniai  ir  elekoginiai  duomenys  pateikti  medžiagos  saugumo duomenų kortelėje.